ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕНОК SiO2, ЛЕГИРОВАННЫХ ИОНАМИ Zn

В.В. Привезенцев1), А.А. Фирсов1), В.С. Куликаускас2), В.В. Затекин2), Е.П. Кириленко3), А.В. Горячев3)

1) ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, Москва, Россия

2) НИИЯФ МГУ, Moсква, Россия

3) ИНМЭ РАН, Москва, Россия

На кремниевых подложках плазмо-химическим методом (PECVD) формировались пленки оксида кремния толщиной 140 нм. Затем они легировались ионами 64Zn+ с энергией 40 кэВ и дозой 7Е16/см2 и отжигались в кислороде в диапазоне от 400 до 800оС с шагом 100оС течение 1 часа на каждом шаге.

Исследование профилей Zn в процессе отжигов проводилось с помощью резерфордовского обратного рассеяния протонов с энергией 700 кэВ. Химическое состояние атомов цинка и фазовый состав пленки определялись с помощью электронной Оже-спектроскопии.

Установлено, что после имплантации профиль имплантированного цинка имеет нормальную форму с максимумом около 30 нм, что соответствует расчетам по программе SRIM. По мере отжигов происходит изменение профиля имплантированного цинка: вначале при низких температурах (до 600оС) он смещается вглубь пленки, а при более высоких - (700оС и выше) к поверхности пленки и расплывается. При отжигах происходит изменение химического состояния имплантированного цинка: его заряд изменяется от нейтрального (после имплантации) до 2+ при 700оС и выше, т.е. имеет место образование фазы оксида цинка ZnO.