ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАЗМЕННОГО РАЗРЯДА НА КОНТАКТЫ ЭЛЕКТРОДОВ

А.И. Кудюкин

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Рязань, Россия

e-mail: a.kudykin@rsu-rzn.ru

С помощью растрового электронного микроскопа исследована морфология поверхности контактов до и после ресурсных испытаний. В зоне исследования обеспечивался вакуум около 10-7 мм рт. ст. Глубина сбора информации до 2 мкм обеспечивалась при ускоряющем напряжении 30 кВ, а до 0,6 мкм –   15 кВ.

Полученные электронные изображения представлены на рисунке 1, из которых следует, что после длительной работы в штатном режиме с замыканием контактов при высоком напряжении и их размыканием с разрывом большого  тока морфология поверхности существенно изменяется. Отчетливо видно множество оплавленных микровыступов с закругленными вершинами и углублений между ними. Такая картина возможна при «мостиковой» эрозии, при которой микровыступы перед размыканием контактов плавятся электрическим током, и жидкий металл «растягивается» в процессе расхождения электродов с образованием «мостиков». Когда мостик разрывается, его вершина округляется под действием сил поверхностного напряжения жидких металлов. Форма вершины сохраняется после охлаждения и затвердевания вещества.

Рис.1 Микрофотография  поверхностей контактов до и после ресурсных испытаний