Образование терморасширенного графита при высокодозной имплантации ионов гелия

Андрианова Н.Н.1,2, Борисов А.М.1,2, Воробьева Е.А.1, Овчинников М.А.1,*

1)НИИЯФ МГУ, Москва, Россия

2)МАИ (НИУ), Москва, Россия

*e-mail: ov.mikhail@gmail.com

Представлены результаты воздействия высокодозной имплантации ионов He+ с энергией 30 кэВ на морфологию и структуру высокоориентированного пирографита (ВОПГ) УПВ-1Т и поликристаллического графита МПГ-8 при температуре облучения Т от 50 до 600°С. Найдено, что ионная имплантация ВОПГ при Т=600°С приводит наряду с чешуйчатой фрагментацией поверхности при Т < 600°С к тысячекратному расслоению чешуек в виде типичных форм частиц терморасширенного графита (ТРГ), рис.1.

| Рис.1. РЭМ-изображения ВОПГ УПВ-1Т после имплантации Не+ с флюенсом ~1018 ион/см2 при температуре 600°С |  |
| --- | --- |

Полученные результаты обсуждаются в рамках моделей образования ТРГ [1] и процессов дефектно-примесной имплантации [2].

Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фиалков А.С. Углерод, межслоевые соединения и композиты на его основе. М.: Аспект Пресс, 1997. 718с

2. Фундаментальные и прикладные аспекты распыления твердых тел. / Сост. Е.С.Машкова. М.: Мир, 1989. 349с.