ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГИИ ПРОТОНОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗАРЯДОВОГО СОСТОЯНИЯ СТРУКТУР

МЕТАЛЛ-ДИЭЛЕКТРИК-ПОЛУПРОВОДНИК

Д.В. Андреев1,*), В.В. Кузнецов1), Г.К. Гришин1),

В.В. Андреев1)

1) МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

*) e-mail: dmitrii_andreev@bmstu.ru

В работе выполнено экспериментальное исследование изменения зарядового состояния структур металл-диэлектрик-полупроводник (МДП) при облучении протонами с энергией от 100 до 500 кэВ. Облучение протонами с различными энергиями и флюенсами проводили в ускорителе. Экспериментальные образцы были сформированы на кремниевой пластине n-типа. Пленка подзатворного диэлектрика получалась термическим окислением кремния до толщины 100 нм. Верхние алюминиевые электроды формировались магнетронным напылением пленки толщиной 1,2 мкм и имели площади 10-3 и 10-2 см2, которые были получены с использованием фотолитографии /1/.

Установлено, что протонное облучение приводит к изменению зарядового состояния пленки SiO2, и границы раздела Si-SiO2. В результате облучения в пленке диэлектрика наблюдается накопление положительного заряда и при больших флюенсах увеличение заряда на поверхностных ловушках. Другим эффектом, связанным с протонным облучением МДП-структур, является формирование в объеме пленки SiO2 электронных ловушек с сечениями захвата 10-1610-18 см2. Плотность электронных ловушек возрастает, если энергия заряженных частиц соответствует преимущественному поглощению потока протонов в объеме пленки SiO2.

Благодарности: Отдельные результаты работы получены в рамках Госзадания FSFN-2024-0086.

1. Andreev D.V., Bondarenko G.G., Andreev V.V., Stolyarov A.A. // Sensors. 2020. V.20. Is.8. P.2382(1-11).