ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ ТОНКИХ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ ПЛЁНОК CdMgTe/CdTe(111)

А.А.Абдувайитов, Д.А.Ташмухамедова, Х.Х.Болтаев, Х.М.Шамаев, З.Н.Обидова, Б. Шарипов.

Ташкентский государственный технический университет

khurshid.boltaev@gmail.com

В последние годы для получения наноразмерных многокомпонентных структур и слоев на поверхности и приповерхностной области полупроводников и диэлектрических пленок эффективно используются метод ионной имплантации [1].

Образцы устанавливали в сверхвысоковакуумный прибор, который состоит из двух отсеков. В первом отсеке проводили отжиг, термическое окисление и ионную бомбардировку. Во втором исследовали состав, плотность состояния валентных электронов, зонно-энергетические параметры эмиссионные и оптические свойства.. Имплантация ионов Mg+ проводилась с Е0 = 1 кэВ разными дозами.

В данной работы методами ЭОС, фотоэлектронной спектроскопии и энергетических зависимостей коэффициентов вторичной электронной эмиссии будут исследованы состав, плотности состояний электронов в валентной зоне и параметры энергетических зон сверхтонких слоев CdMgTe, созданных на поверхности монокристаллического CdTe(111) путем имплантации ионами Mg+ с энергией E0 = 1 кэВ с различными дозами D ≈ 2∙1015 – 6∙1016 см-2. Показано, что после ионной имплантации значение Eg резко уменьшается, что объясняется разупорядочением приповерхностного слоя, образованием различных дефектных уровней с большой плотностью в запрещенной зоне, обогащением поверхности атомами Mg и Cd. После прогрева образовалась пленка Cd0,6Mg0,4Te с толщиной d ~ 40 Å.

Список литературы

- Abduvayitov A.A., Boltaev Kh.Kh., Umirzakov B.E., Tashmukhamedova D.A., Abdurakhmanov G. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2024. Vol. 88. Iss. 11. P. 1850 – 1854.