## СТРУКТУРА И ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ НАНОКОМПОЗИТНЫХ ЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ Al–O–C, ИССЛЕДОВАННЫХ МЕТОДАМИ TEM И EDS

Гаибназаров Б. Б.1)  Махмудов M.A.1,2 *)  Абдукаримов Ш. Н.1) Алимова З. А.1)
1)Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан

2)Институт ионно-плазменных и лазерных технологий, Ташкент, Узбекистан
*)e-mail:maxmudov19960917@gmail.com

В работе представлены результаты исследования морфологии и элементного состава нанокомпозитных частиц, полученных методом вакуумного осаждения. Анализ структуры проводился с использованием просвечивающей электронной микроскопии (TEM), а химический состав определялся методом энергодисперсионной спектроскопии (EDS).

TEM-исследование показало формирование агрегированных наночастиц с выраженной кластерной структурой. [1]

Рис. 1. TEM-изображение нанокомпозитных частиц (масштаб 500 нм).

Частицы имеют неоднородную морфологию и образуют агломераты размером порядка 200–500 нм. Отдельные нанокристаллические образования характеризуются размерами в диапазоне десятков нанометров. Наблюдается развитая поверхность и высокая степень дисперсности, что свидетельствует о формировании наноструктурированного материала.

EDS-спектр демонстрирует наличие основных элементов Al, O и C. Максимальная интенсивность соответствует алюминию, что указывает на его доминирующую концентрацию в исследуемом образце. Наличие кислорода свидетельствует о формировании оксидной фазы Al₂O₃. Углерод фиксируется как компонент матрицы или результат поверхностной адсорбции. В спектре также наблюдаются пики Cu (Kα, Kβ), связанные с использованием медной сетки-держателя при TEM-анализе.[2]

Полученные результаты подтверждают формирование нанокомпозитной системы с развитой кластерной структурой и оксидной фазой алюминия. Комбинация методов TEM и EDS позволяет комплексно охарактеризовать морфологию и химический состав исследуемых наноматериалов.

Работа может быть полезна при разработке функциональных наноматериалов для электронной техники, каталитических систем и сенсорных приложений.

## Литература

- Williams D.B., Carter C.B. Transmission Electron Microscopy: A Textbook for Materials Science. New York: Springer, 2009. 760 p.

- Goldstein J. et al. Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis. New York: Springer, 2018. 550 p.