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Изучение методом ВИМС мономолекулярной фрагментации возбуждённых кластеров, распыленных ионной бомбардировкой [1], даёт возможность определить их наиболее вероятную структуру на основе сопоставления полученных результатов с теоретическими данными. Нами исследованы распады положительных кластеров углерода Cn+ (n=4-15), распыленных с поверхностей графита и фуллерита ионами Xe+ и Cs+ с энергией 8,5 кэВ. В Табл. 1 приведены вероятности основных распадов кластеров Cn+ (n=9-12)  Отличий в распадах кластеров Cn+ (n=4-15), распыленных с обеих углеродных поверхностей, не обнаружено. 
Таблица 1. Распады кластеров углерода Cn+ (n=9-12).
	Фрагмент
	Родительский ион

	
	C9+
	C10+
	C11+
	C12+

	C11+
	
	
	
	1,5%

	C10+
	
	
	--
	--

	C9+
	
	--
	--
	1,6*10-1%

	C8+
	--
	--
	5,5%
	--

	C7+
	5,7*10-2%
	3,5*10-1%
	--
	--

	C6+
	3,3*10-1%
	--
	--
	--


Особенностью фрагментации углеродных кластеров является наличие нескольких каналов распадов, в частности, интенсивный распад с выбросом нейтрального C3 в соответствии с [2]. В целом, направления и вероятности фрагментации кластеров Cn+ соответствуют характерным для линейной цепочечной структуры [2]. 
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