НЕРАВНОВЕСНЫЙ ВЫХОД ВОДОРОДА ИЗ Pd, Pd60Ag40 ПОД ДЕЙСТВИЕМ УСКОРЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
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[bookmark: _GoBack]Исследовано термогазовыделения (ТГВ) изотопов водорода (H, D) из Pd и Pd60Ag40 при линейном нагреве: пучком ускоренных электронов; джоулевым теплом электрического тока (50 Гц), проходящего через образцы; во внешних коаксиальных печах в металлической (нержавеющая сталь) и кварцевой вакуумной ячейках. Исследования выполнены на высоковакуумной установке. Рассмотрены механизмы выхода изотопов водорода из металлов за счет аккумуляции энергии пучка электронов и электромагнитного поля водородной подсистемой кристаллов (см. Рис.1).
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	Рис. 1. Смещение пиков ТГВ водорода (●) дейтерия (+) из Pd60Ag40 при нагреве в кварцевой ячейке и электрическим током относительно нагрева в металлической ячейке.
	Рис. 2. Интенсивность выделения изотопов водорода (1-D2 2-Н2,) из сплава Pd60Ag40 при нагреве пучком ускоренных (35 кэВ,75мкА/см2) электронов. 


На Рис. 2 показан неравновесный, низкотемпературный выход водорода и дейтерия из Pd60Ag40 при воздействии электронного пучка.
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