НЕРАВНОВЕСНЫЙ ВЫХОД ВОДОРОДА ИЗ Pd, Pd60Ag40 ПОД ДЕЙСТВИЕМ УСКОРЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

Немирович-Данченко Л.Ю.1), Сыпченко В.С.1), Тюрин Ю.И.1)

1) Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия

*) e-mail: ndlyu@tpu.ru

Исследовано термогазовыделения (ТГВ) изотопов водорода (H, D) из Pd и Pd60Ag40 при линейном нагреве: пучком ускоренных электронов; джоулевым теплом электрического тока (50 Гц), проходящего через образцы; во внешних коаксиальных печах в металлической (нержавеющая сталь) и кварцевой вакуумной ячейках. Исследования выполнены на высоковакуумной установке. Рассмотрены механизмы выхода изотопов водорода из металлов за счет аккумуляции энергии пучка электронов и электромагнитного поля водородной подсистемой кристаллов (см. Рис.1).

| Рис. 1. Смещение пиков ТГВ водорода (●) дейтерия (+) из Pd60Ag40 при нагреве в кварцевой ячейке и электрическим током относительно нагрева в металлической ячейке. | Рис. 2. Интенсивность выделения изотопов водорода (1-D2 2-Н2,) из сплава Pd60Ag40 при нагреве пучком ускоренных (35 кэВ,75мкА/см2) электронов. |
| --- | --- |

На Рис. 2 показан неравновесный, низкотемпературный выход водорода и дейтерия из Pd60Ag40 при воздействии электронного пучка.