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В работе представлены результаты исследования морфологии и элементного состава наночастиц диоксида титана (TiO₂). Структурные особенности образцов изучались методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭM), а химический состав определялся с использованием энергодисперсионной спектроскопии (EDS).
[image: C:\Users\Bonzer.uz\Downloads\camera-ceta-1231-0001-ceta_H3E75JOv.png]ПЭM-анализ показал формирование агрегированных наночастиц с неравномерной морфологией (рис. 1). Частицы образуют компактные агломераты размером порядка 100–400 нм. Наблюдается выраженная контрастность и плотная структура, что указывает на высокую степень кристалличности материала. 
	Рис. 1. ПЭM- изображение   наночастиц TiO₂ 


Таким образом, результаты ПЭM и EDS подтверждают получение наноструктурированного диоксида титана с характерной морфологией и стабильным химическим составом. Синтезированные наночастицы TiO₂ представляют интерес для применения в фотокатализе, сенсорных системах и оптоэлектронных устройствах.
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Рис. 1. П Э M -   изображение    наночастиц TiO ?    

