СКРЫТЫЕ НАНОРАЗМЕРНЫЕ ФАЗЫ И СЛОИ NiSi2 НА РАЗЛИЧНЫХ ГЛУБИНАХ КРЕМНИЯ

Ташатов А.К1)., Мустафаева Н.М2)., Шохимардонов Ж.М1)., Бердиева С.А.1)

1)Каршинский государственный университет, г. Карши, Узбекистан

2)Университет информационных технологий и менеджмента г. Карши, Узбекистан

1)atashatov@mail.ru

Скрытые нанокристаллические фазы и сплошные слои NiSi2 в приповерхностном слое монокристаллического Sі получены имплантацией ионов Ni+ с вариацией энергии Е0 от 15 до 30 кэВ и дозы от 1014 см-2 до 1017 см-2 с последующим отжигом при температуре формирования монокристаллического NiSi2 (1). Перед ионной имплантацией образцы обезгаживались в условиях сверхвысокого вакуума (10-6 Па) при Т=1100 К. при этом поверхностная концентрация кислорода уменьшается до 0,5 аt.%, а углерода - до 1-2 аt.% (2). Исследования проводились с использованием методом оже-электронной спектроскопии и измерением зависимости интенсивности I проходящего через образец света от энергии фотонов. При снятии зависимости І(hν) использовалось световое излучение с длиной волны λ=6200-8000 nm (энергия квантов 0,2-1,5 эВ). Поверхностный диаметр ионно-имплантированного участка составлял ~1,5-2, mm, а диаметр светового луча, падающего на поверхность ~	0,5-0,6 mm.

Основные исследования проводились для Sі имплантированного ионами Ni+, Mg+ и Cu+ с энергией Е0=25 кэВ. Для исследования были подготовлены 5 одинаковых, хорошо обезгаженных образцов Sі(111). Эти обрацы имплантировались ионами Ni+ с Е0=25 кэВ при дозах D см-2; 0 (чистый Sі, образец №1), 2∙1014 (№2); 2∙1015 (№3) и 8∙1015 (№4) и 8∙1016 (№5). Последная доза соответствует дозе насыщения. Результате ОЭС показали, что во всех случаях постимплантационый отжиг при температурах Т=800 К (образец №2), 850 К (№3) и 900 К (№4 и №5) приводит к формированию эпитаксиалъных нанокристаллических фаз (№2,№3 и №4) и нанослоя (№5) NiSi2.

Расчеты показали, что объем нанокристаллической фазы NiSi2 для образца №3 составляет (2-3)1018 см3, а для образца №4 - (8-10)1018 см3. Эти наноструктуры формируются на глубине 22-24 нм. Для этих образцов были сняты зависимости интенсивности I проходящего света от энергии фотонов в интервале hν=0,4 - 1,2 эВ.

Из рис. 1 видно, что в случае чистого кремния I резко уменьшается начиная с hν =1,0 эВ, а в случае Sі с нанофазами NiSi2 резкое уменьшение I наблюдается при двух значениях hν.

Рис.1. Зависимости интенсивности проходящего света от энергии фотонов для Sі(111), имплантированного ионами Ni+ с Е0=25 кэВ, при дозах D, см-2: 1-0; 2-2∙1014; 3-2∙1015; 4-8∙1015; 5 - 8∙1016. Во всех случаях прогрев проводился до Т=800-900 К.

Первое уменьшение связано с поглошением света в и участках покрытых нанокристаллических фазами NiSi2 а второе уменьшение относится к не закрытым нанофазами участков Sі. Экстраполяция этих участков кривой І(hν) к оси hν дает значение Еg исследуемых материалов. Видно, что Еg для чистого Sі составляет 1,1 эВ, для нанофазы NiSi2 с объемом (1-1,2)·1018 см3 - 0,88 эВ, для нанофазы с объемом (3-3,5) ·1018 см3 - 0,77 эВ, а для сплошного слоя NiSi2 - 0,57 эВ. Эти резулътаты показывают, что Еg нанокристаллических фаз значителъно болъше, чем Еg для нанослоя NiSi2.

ЛИТЕРАТУРА

- Алексеев А.А., Олянич Д.А., Утас Т.В., Котляр В.Г., Зотов А.В., Саранин А.А. // Журнал технической физики, №10. Россия, ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН, 2015,С. 94–100.

- Tashatov A.K., Mustafoeva N.M, // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2020, Vol. 14, No.1, pp.81-84.